Masa CGS 140

Masa ceramiczna CGS 140 szamotowa produkowana na bazie masy 242 G&S z dodatkiem do 25% szmotu 0-0,5mm K22 wykorzystywana do wyrobu dużych form o ciekawej strykturze przyjazna w obróbce plastycznej stosowana w technice wypału raku.

Analiza chemiczna

SiO2 70,5%
Al2O3 23,5%
TiO2 1,8%
Fe2O3 1,2%
CaO 0,2%
MgO 0,2%
K2O 2,5%
Na2O 0,2%
Dane techniczna

skurczliwość suszenia 3 %
temperatura wypału 1000 C 1100 1200
kolor jasny jasnykrem krem
skurczliwość wypału 0,8 % 3,0 % 6,4%
nasiąkliwość 12,0 % 6,5% 1,0%

współczynnik rozszerzalności * 10-7/stopień K

od 20 - 400 stopni C 67 72 71
od 20 - 500 stopni C 69 74 73
od 20 - 600 stopni C 80 85 83